D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW

# 1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów i obejmuje następujące części:

- Przebudowa ulicy Harcerskiej w Płocku od skrzyżowania z nowoprojektowana ulicą 2.KZ.2/2 do ul. Korczaka,

- Budowa ulicy Zgodnej w Płocku od ul. Korczaka do mostu na rzece Rosicy,

- Droga dojazdowa do podczyszczalni wód opadowych – zlewnia zachodnia,

- Droga dojazdowa do podczyszczalni wód opadowych – zlewnia wschodnia.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nasypów.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa robót:	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robót:	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

# 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

Materiały stosowane do budowy nasypów powinny spełniać wymagania normy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz wymagania podane w tablicy 1.

# Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania nasypów

| Cecha gruntu | Wymaganie | Norma |
| --- | --- | --- |
| Zawartość cząstek: większych od 120 mm mniejszych od 0,075 mm (zalecane) mniejszych od 0,02 mm (zalecane) | 0 < 15 < 3 | PN-88/B-04481 |
| CBR po 4 dobach nasycania wodą, z obciążeniem 0,003 MPa, przy zagęszczeniu równym 95% wg normalnej metody Proctora: - wskaźnik CBR, % - pęcznienie, % | > 5 < 0,5 | PN-S-02205:1998 załącznik A |
| Zawartość części organicznych Iom, % | < 2% | PN-88/B-04481 |
| Najmniejsza maksymalna gęstość pozorna szkieletu gruntowego w normalnym badaniu Proctora | >1,7 g/cm3 | PN-88/B-04481 |

Cały grunt pochodzący z wykopu powinien być wykorzystany do budowy nasypów (pod warunkiem spełnienia w/w wymagań). Jako brakujący materiał należy wykorzystać:

- mieszaniny popiołowo-żużlowe, żużle pomiedziowe, żużle hutnicze lub inne uboczne materiały poprodukcyjne (zalecane),

- grunty mineralne z dokopu.

Grunt pochodzący z wykopów i niespełniający wymagań podanych w tablicy 1 można stosować do budowy nasypów po uprzednim ulepszeniu go. Jako środki poprawiające parametry gruntów pochodzących z wykopu powinny być stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioły lotne). Grunty po ulepszeniu powinny spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności podane w tablicy 3. Materiał przeznaczony do wbudowania w nasyp musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

# 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 3.

Do wykonania robót należy stosować:

- walce wibracyjne okołkowane i gładkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zagęszczania,

- spycharki, zgarniarki i równiarki do formowania nasypu,

- beczkowóz z ciśnieniowym systemem natrysku do nawilżania gruntu i sprzęt do wymieszania wody z gruntem,

- sprzęt do spulchnienia gruntu dla celów przesuszenia,

- sprzęt do mieszania gruntów z dodatkami w celu jego ulepszenia.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

Orientacyjny dobór sprzętu do zagęszczania oraz ilości przejść tego sprzętu potrzebnych do właściwego zagęszczenia należy przyjmować według OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. Ostatecznego doboru sprzętu zagęszczającego należy dokonać na podstawie wyników odcinka doświadczalnego wykonanego przed przystąpieniem do wykonywania nasypów.

# 4	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Grunty pochodzące z wykopów zaleca się transportować bezpośrednio do miejsca wbudowania w nasyp i wbudowywać. W zależności od odległości transportu zaleca się użycie:

- spycharek,

- zgarniarek,

- samochodów samowyładowczych.

Materiały pochodzące z dokopu należy transportować samochodami samowyładowczymi.

# 5.	 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.1. 	Dokop

Miejsce dokopu powinno być zatwierdzone przez Inżyniera po przedstawieniu mu wyników badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących badań kontrolnych gruntów.

5.2. 	Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy użyciu widocznych palików w odstępach nie większych niż 50 m wyznaczy zarysy krawędzi nasypu. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu o grubości 50 cm. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Tablica 2. Wymagane zagęszczenie podłoża nasypów

|  | Wskaźnik zagęszczenia IS | Wtórny moduł odkształcenia E2 [MPa] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grunty spoiste | Grunty niespoiste |
| Ulica Harcerska | 0,95 | 30 | 40 |
| Ulica Zgodna i drigi dojazdowe do podczyszczalni | 0,92 | 30 | 40 |
| Na wszystkich drogach - wskaźnik odkształcenia (stosunek modułów E2 / E1) |  |  |  |
| - dla piasków, żwirów i pospółek (Pr, Ps, Pd, Ż, Po) - dla gruntów drobnoziarnistych o równym uziarnieniu (G) - dla gruntów różnoziarnistych (Żg, Pg, Gp) | < 2,2 < 2,0 < 3,0 |  |  |

5.3. 	Wykonywanie nasypów

5.3.1.	Zasady wykonywania nasypów

Przy wykonywaniu nasypów należy przestrzegać zasad podanych w OST D-02.03.01 „Wykonywanie nasypów”.

W przypadku budowy nasypu na podłożu gliniastym oraz w miejscach, gdzie zostanie stwierdzona woda gruntowa na głębokości mniej niż 0,5 m poniżej terenu, dolną warstwę nasypu o grubości 50 cm należy wykonać z gruntów niespoistych lub z gruntów ulepszonych spoiwem hydraulicznym.

5.3.2. 	Zagęszczanie nasypów

Przy zagęszczaniu nasypów należy przestrzegać zasad podanych w OST D-02.03.01 „Wykonywanie nasypów”. Grunty należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 3. Gdy teren pod nasypem ma pochylenie większe od 1:5 należy wyciąć w podłożu stopnie o wysokości od 0,5 do 1 m, szerokość stopni należy przyjmować w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodków powinien wynosić około 4 % w kierunku zgodnym z pochyleniem zbocza.

5.3.3.	Poszerzenie nasypów

Poszerzenie nasypów należy wykonać szczególnie starannie, ze względu na możliwość poślizgu dobudowywanej części nasypu. Połączenie starego nasypu z nowodobudowywanym powinno odbywać się poprzez schodkowanie starego nasypu. Szerokość stopni powinna być taka, aby umożliwiała poruszanie się sprzętu do zagęszczania nasypu. W razie konieczności, za zgoda Inżyniera.

5.3.4.	Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów o nadmiernej wilgotności, zamarzniętych albo przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inżyniera.

W okresie opadów deszczu nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.

Tablica 3. Wymagania dla zagęszczenia nasypów drogi główne

| Warstwa nasypu | Wskaźnik zagęszczenia warstwy IS | Wtórny moduł odkształcenia na powierzchni warstwy E2 [MPa] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grunty spoiste | Grunty niespoiste |
| Ulica Harcerska: |  |  |  |
| Wymagania dla warstwy: - od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych - od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych - poniżej 120 cm od niwelety robót ziemnych | 1,00 1,00 0,97 | 120 60 30 | 120 100 60 |
| Ulica Zgodna i drogi dojazdowe do podczyszczalni: |  |  |  |
| Wymagania dla warstwy: - od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych - od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych - poniżej 120 cm od niwelety robót ziemnych | 1,00 0,97 0,95 | 100 60 30 | 100 60 45 |
| Powierzchniowa warstwa skarp | 0,95 | - | - |
| Wskaźnik odkształcenia Io = E2 / E1 |  |  |  |
| - dla piasków, żwirów i pospółek przy Is1,0 przy Is<1,0 - dla gruntów drobnoziarnistych o równym uziarnieniu (G) - dla gruntów różnoziarnistych (Żg, Pg, Gp) - grunty antropogeniczne | < 2,2 < 2,5 < 2,0 < 3,0 na podstawie badań poligonowych |  |  |

5.3.5. 	Zasypki obiektów inżynierskich

Jako materiał do zasypek mogą być stosowane: grunty stabilizowane cementem, żwiry, pospółki, piaski grubo- i średnioziarniste lub kruszywo łamane stosowane do podbudowy według ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”. Materiały niezwiązane cementem powinny mieć współczynnik wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszy od 8 m/dobę.

Wskaźnik zagęszczenia zasypek powinien wynosić w całym przekroju, co najmniej 1,00.

Zasypki wykopów nad instalacjami do wysokości 1 m ponad obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem.

5.3.6. 	Skarpy nasypu

Skarpy nasypów powinny być uformowane z pochyleniem zgodnym z Dokumentacją Projektową. Wymagane zagęszczenie powierzchniowej warstwy gruntu grubości 20 cm podano w tablicy 3.

Zabezpieczenie skarp przed erozją w czasie prowadzenie robót jest obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia skarp powstałe w czasie prac oraz w okresie gwarancyjnym naprawi Wykonawca na własny koszt.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. Ocena przydatności gruntu

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien być przebadany w zakresie podanym w tablicy 1 dla każdego miejsca poboru, w wątpliwych przypadkach i na polecenie Inżyniera.

6.2. 	Sprawdzenie dokopu

Sprawdzenie dokopu powinno być zgodne z OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” punkt 6.2.

6.3. 	Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. 	Zagęszczenie i nośność warstwy

Wskaźnik zagęszczenia każdej wykonanej warstwy powinien być sprawdzany 2 razy na 600 m2 w odniesieniu do normalnej próby Proctora (metoda I lub II). Co dziesiątemu badaniu zagęszczenia gruntów powinno towarzyszyć badanie nośności.

Mogą być stosowane następujące metody badania zagęszczenia:

- metoda wolunometru,

- metoda wciskanego cylindra (za zgodą Inżyniera).

W zależności od zmienności gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem częstotliwość wyznaczania maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu Proctora.

Nośność podłoża należy sprawdzać metodą obciążeń płytowych stosując płytę o średnicy 300 mm. Należy wykonać 1 badanie na 3000 m2 układanych warstw. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (załącznik B).

Zagęszczenie i nośność jest prawidłowe, jeżeli:

- Is min  Is wymagane,

- Io min  Io wymagane,

6.3.2. 	Dokładność wykonania nasypów

Dokładność wykonania nasypów należy sprawdzać z częstotliwością:

- na prostych 			co 200 mb,

- na łukach o R100 m		co 100 m,

- na łukach o R<100 m		co 50 m,

- oraz we wszystkich punktach budzących wątpliwości.

Dokładność wykonania nasypów powinna spełniać następujące wymagania:

- odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej	10 cm,

- różnica rzędnych od rzędnych projektowanych			+1 cm, -3 cm,

- różnica szerokości korpusu od szerokości projektowanej	10 cm,

- nierówności na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwą łatą)	<3 cm,

- spadki poprzeczne 						1%,

- pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego	10%,

- nierówności na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwą łatą)	<10 cm.

6.4. Postępowanie z wadliwie wykonanymi warstwami nasypu

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, jeżeli wykonane części nasypu nie będą spełniały wymagań niniejszych ST, wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt.

W przypadku niewystarczającego zagęszczenia warstwy Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej, wymieszać i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować na swój koszt nowy, odpowiedni materiał.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach, z podziałem na:

a)	nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z dokopu,

a)	nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopu,,

b)	zasypki.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inżynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

9.1.	Nasyp wykonany z gruntów z dokopu

Cena 1 m3 nasypu wykonanego z gruntów pozyskanych z dokopu obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- zakup i wbudowanie gruntu uzyskanego z dokopu na trasie, warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,

- odwodnienie terenu w czasie trwania robót,

- przeprowadzenie wymaganych w ST badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych,

- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem nasypów.

9.1.	Nasyp wykonany z gruntów z wykopu

Cena 1 m3 nasypu wykonanego z gruntów pozyskanych z wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,

- odwodnienie terenu w czasie trwania robót,

- przeprowadzenie wymaganych w ST badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych,

- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem nasypów.

9.2. 	Zasypka

Cena 1 m3 zasypki obejmuje:

- roboty wymienione w punkcie 9.1 z uwzględnieniem kosztu wbudowanych materiałów.

# 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-88/B-04481 	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- BN-64/8931-01 	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

- BN-77/8931-12 	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.