# D-05.03.03.	NAWIERZCHNIA Z DROGOWYCH PŁYT BETONOWYCH

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z drogowych płyt betonowych.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z drogowych płyt betonowych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1 i obejmuje następujące części zadania:

- Droga dojazdowa do podczyszczalni wód opadowych – zlewnia zachodnia,

- Droga dojazdowa do podczyszczalni wód opadowych – zlewnia wschodnia.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót:	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

Do wykowania nawierzchni tymczasowych należy stosować:

- płyty prefabrykowane żelbetowe o wymiarach 3.001.50,15 m - wg BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02.

- Podsypka cementowo-piaskowa,

- Beton cementowy.

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Beton klasy B30 użyty do produkcji w/w elementów prefabrykowanych powinien być zgodny z normą PN-B-06250 i charakteryzować się:

- wytrzymałość nie niższa niż B 30 ,

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,

- wodoszczelność co najmniej W2,

- mrozoodporność nie niższa niż F 150:

Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane materiały. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Dopuszcza się zastosowanie używanych płyt w dobrym stanie zaakceptowanych przez Inżyniera pod warunkiem spełniania warunków niniejszej Specyfikacji. Płyty po rozebraniu staną się własnością Wykonawcy.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- | --- |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm |  | 4 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | liczba, max | 4 |
|  | długość, mm, max | 30 |
|  | głębokość, mm, max | 7 |

Do wypełnienia przestrzeni miedzy płytami oraz w miejscach, gdzie nie można wbudować całej płyty należy wykonać płytę na mokro z betonu cementowego B 30 wg PN-B-06250 „Beton zwykły „

# 3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Do wykonania nawierzchni należy użyć:

- ładowarki ,

- równiarki,

- dźwig – rozładunek, ułożenie i rozebranie żelbetowych płyt prefabrykowanych,

- sprzęt do zagęszczania koryta gruntowego i podsypki pod nawierzchnię tymczasową (walce stalowe, walce ogumione, płyty wibracyjne typu ciężkiego) lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

# 4	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Transport elementów prefabrykowanych powinien być zgodny z wymaganiami BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.” Płyty betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający przed przesunięciem i uszkodzeniem.

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inżynierowi do akceptacji projektu drogi tymczasowej wraz ze wszystkimi dokumentami (uzgodnieniami, zezwoleniami) na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót.

5.2. Geodezyjne wyznaczenie przebiegu drogi objazdowej (dojazdowej)

Powyższe roboty wykonywane będą w oparciu o Rysunki i obejmują wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przebiegu drogi tymczasowej, zgodnie ze Specyfikacją D-01.01.01.

5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych

Nawierzchnia z płyt betonowych ma być wykonana na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Pomiędzy podbudową a płytami betonowymi należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową.

Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt żelbetowych 3.001.50,15 m powinna być układana poprzecznie do osi drogi i mieć szerokość zgodną z Rysunkami. Płyty powinny być układane dźwigiem. Spoiny między płytami należy zamulić piaskiem.

Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z płyt żelbetowych:

- spadek poprzeczny ± 0.5%,

- rzędne nawierzchni +1 i – 2 cm,

- odchylenie osi nawierzchni w planie ± 10 cm.

W miejscach, gdzie nie można wbudować całej płyty prefabrykowanej należy wykonać płytę na mokro z betonu cementowego B 30 wg PN-B-06250 „Beton zwykły”. Płyta powinna mieć spadki i wymiary zgodne z dokumentacja projektową. Płyty o wymiarach większych od 20 m2 powinny być dylatowane.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

Częstotliwość oraz zakres szczegółowych badań i pomiarów podano w tablicy 2.

Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

| Badania i pomiary | Częstotliwość badań | wymagania |
| --- | --- | --- |
| Wykonania nasypów | co 100 m | D-02.03.01 |
| Zagęszczenie | co 100 m | D-02.03.01 |
| Spadek poprzeczny | co 25 m | 0,5% |
| Rzędne wysokościowe | co 50 m | +1 cm, -2 cm |
| Ukształtowanie osi w planie * | co 50 m | 15 cm |

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na bieżąco wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

# 7. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy ułożenia płyty betonowej ora wykonania nawierzchni z płyt wylewanych na mokro w ramach wykonania nawierzchni z drogowych płyt betonowych.

# 8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena wykonania nawierzchni z drogowych płyt betonowych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych,

- wykonanie płyt na mokro,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

- inne niezbędne prace bezpośrednio związane z wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych.

# 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-S-02204:1997	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

- PN-B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-B-04452		Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-B-04481		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- PN-B-06714-15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

- BN-75/8931-03	Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 				lotniskowych

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- BN-80/6775-03 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

- PN-B-06250		Beton zwykły