D-05.03.04 	Nawierzchnia Z BETONU CEMENTOWEGO B40

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni zatoki autobusowej  z betonu cementowego B40.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanowią podstawę do wykonaniem warstwy nawierzchni z betonu klasy B40.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót:	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

# 2. 	MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

- Do wykonaniem betonu cementowego B40 należy stosować:

- cement,

- wodę,

- kruszywo,

- dodatki ulepszające,

- środki pielęgnujące,

- zgodne z normą PN-S-96014 „Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną”

Cement

Należy stosować cement marki, co najmniej 32,5 spełniający wymagania PN-B-19701:1997

##### Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się naturalne kruszywo mineralne piaski, żwiry i grysy spełniające wymagania zawarte Tabeli 1. Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu  wówczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi w cemencie.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do betonu cementowego B30

| Lp. | Materiał | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piasek | PN – B – 11113:1996 gatunek 1 i 2 |
| 2 | Żwir i mieszanka | PN – B – 11111:1996 Klasa I i II |
| 3 | Grys z otoczaków i surowca skalnego | PN- B – 06712:1986 Marka co najmniej 20 |

Woda

Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-B-32250:1988. Pitna woda może być stosowana do betonu cementowego bez ograniczeń.

Dodatki ulepszające

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki i domieszki według zasad wymienionych w PN-B – 06250.

Środki pielęgnujące

Należy stosować materiały powłokotwórcze lub folię z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się warstwę piasku o grubości minimum 5 cm lub włókniny o grubości minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

# 3. 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

- Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu cementowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek stacjonarnych,

- zestawu do zagęszczenia wgłębnego,

- sprzętu do wykończenia powierzchniowego oraz pielęgnacji nawierzchni z betonu cementowego,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.

# 4. 	TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Transport powinien się odbywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg publicznych po których będzie odbywał się transport mieszanki. Mieszanka ma być przewożona samochodami samowyładowczymi. Samochody z wyciekami oleju, niedopasowane do układarki mają być wycofane przez Wykonawcę.

# 5. 	WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

- 5.1.	Projektowanie betonu cementowego

Skład betonu powinien być właściwy dla metody wykonania robót oraz powinien zapewniać osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 4.

Projekt składu betonu powinien zawierać:

- wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1],

- w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [16],

- wyniki badań kruszywa,

- składniki betonu (zawartość kruszyw - co najmniej dwa składniki ,których wynikowe uziarnienie mieści się w granicach pokazanych w tablica 2 ; cementu – co najwyżej 250 kg cementu w 1 m3 zagęszczonej mieszanki betonowej ; wody i domieszek lub dodatków),

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-B-06250 [2],

- wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [2],

- wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-06250 [2].

Tablica 2. Krzywe uziarnienia kruszywa do betonu cementowego

| Sito, bok oczka sita kwadratowego, mm | Wagowy % przechodzący |
| --- | --- |
| 31,5 | 100 |
| 16,0 | 80 – 60 |
| 8,0 | 65 - 40 |
| 4,0 | 55 – 25 |
| 2,0 | 45 – 20 |
| 1,0 | 35 – 15 |
| 0,5 | 20 – 7 |
| 0,25 | 12 – 2 |
| 0,125 | 5 - 0 |

## 5.2. 		Beton

Beton klasy B40 powinien spełniać wymagania określone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu B 40

| Lp. | Właściwości | Wymagania dla B 40 | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza niż, MPa | 40 | PN-B-06250 |
| 2 | Wytrzymałość na `rozciąganie przy zginaniu [MPa] | 4,0 | PN-S-96015 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: | 5,0 | PN-B-06250 |
| 3 | Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu bezpośrednim, spadek wytrzymałości na ściskanie w porównaniu do próbek niezamrażanych, %, nie więcej niż: | 20 | PN-B-06250 PN-B-96014 |

5.3.	Wytwarzanie betonu cementowego

Mieszankę betonu cementowego należy przygotowywać w mieszarce stacjonarnej zapewniającej prawidłowe dozowanie i wymieszanie składników. Składniki powinny być dozowane wagowo zgodnie z receptą. Dopuszcza się objętościowe wody. Tolerancje dozowania składników powinna wynosić jedną działkę elementarną wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2% w stosunku do masy kruszyw i 0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien być krótszy od 1 minuty. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 %, -20 % jej wartości.

5.4. 	Przygotowanie podłoża

Układanie betonu cementowego powinno się odbywać na czystej warstwie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa przygotowanej zgodnie z ST D-04.05.01.

5.5.	 Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od +5C. Zabrania się układania mieszanki w czasie opadów deszczu.

5.6.	Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie nawierzchni powinno odbywać się w odniesieniu do systemu linek prowadzących biegnących po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 10 m.

5.7. 	Wbudowywanie i zagęszczanie betonu cementowego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podaje technologię prowadzenia robót od przygotowania podłoża pod względem czystości, przygotowania geodezyjnego, przez organizację pracy i skład zespołu układającego na drodze i schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawierać dane techniczne o sprzęcie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o składzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu. Grubość układanej warstwy ma być tak dobrana aby po zagęszczeniu wynosiła ona 20 cm. W miejscach trudno dostępnych dopuszcza się ręczne układanie warstwy nawierzchni. Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie należy zakończyć nie później niż 1 godzinę od momentu rozłożenia mieszanki betonu cementowego. Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju. Po osiągnięciu przez warstwę wytrzymałości 7-dniowej można przystąpić do układania kolejnych warstw technologicznych.

- 5.8. 	Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i podłużne

- szczeliny konstrukcyjne podłużne i poprzeczne.,

Szczeliny skurczowe należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość co najmniej 6 cm ( lub 1/3 grubości płyty Nacinanie szczelin powinno być wykonane w czasie od 1 do 3 dni po ułożeniu betonu wykonuje się tarczą grubości około 3 mm .Po cięciu należy zmyć wodą mleczko cementowe.

Szczeliny konstrukcyjne. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm.

Szczeliny należy wypełnić masą zalewową kauczukowo – asfaltową.

- 5.9.	Pielęgnacja warstwy z betonu cementowego

- Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednej z następujących metod:

- skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi,

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie folią na okres 7 dni,

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie co najmniej 7 dni.

- Wykorzystane materiały oraz sposób pielęgnacji powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Nie dopuszcza się żadnego ruchu pojazdów i maszyn po betonie cementowym w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

# 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, gruntów i kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

6.2. 	Badania w czasie robót

Zakres i częstotliwość badań podbudowy z betonu cementowego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i częstotliwość badań w czasie wbudowywania podbudowy z betonu cementowego

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań. Minimalna liczba na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Badanie właściwości kruszywa | Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |
| 2 | Badanie wody | Dla każdego wątpliwego źródła |
| 3 | Badanie cementu | Dla każdej partii |
| 4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej | 1 raz dziennie |
| 5 | Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach | 1 raz dziennie |
| 7 | Oznaczenie nasiąkliwości betonu | 1 raz dziennie |
| 8 | Oznaczenie mrozoodporności betonu | 1 raz dziennie |

Uziarnienie betonu cementowego należy badać wykonując przesiew według PN-88/B-04481.

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza się odchylenia od wymaganej wytrzymałości w granicach od -10 do + 10 %.

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3. 	Badania i pomiary wykonanej warstwy

Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje nawierzchni podano w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów oraz tolerancje

warstwy z betonu cementowego

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość nawierzchni | 4 raz na działce dziennej |
| 2 | Równość podłużna | 4 raz na działce dziennej |
| 3 | Równość poprzeczna | 4 raz na działce dziennej |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 4 raz na działce dziennej |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 25 m |
| 6 | Grubość warstwy | 1 raz na działce dziennej |
| 7 | Sprawdzenie szczelin | wszystkie |
| 8 | Wytrzymałość na ściskanie betonu w podbudowie, nasiąkliwość i mrozoodporność | w przypadkach wątpliwych, według decyzji Inżyniera |

Nierówności warstwy ulepszonego podłoża pod łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 9 mm.

6.4. 	Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spełniające wymagań rozdziału 6 Kontrola Jakości Robót, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez Inżyniera.

# 7. 	OBMIAR ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy betonu cementowego o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową.

# 8. 	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Wykonane odcinki nawierzchni są zatwierdzane przez Inżyniera na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych szczegółowych poleceń Inżyniera.

# 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena 1 m2 warstwy betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów wyjściowych,

- opracowanie recepty,

- przygotowanie podłoża,

- wytworzenie, wbudowanie i zagęszczenia betonu cementowego,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz geodezyjnych.

- inne niezbędne prace związane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

# 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	PN-B-0430: 19..	Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.

2.	PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

3.	PN-B-06714-28:	Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.

4.	PN-B-19701:		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

5.	PN-B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6.	PN-S-96014: 		Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

7.	BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

8.	PN-B-06250		Beton zwykły

9.	PN-B-06712		Kruszywo mineralne do betonu

10	PN-S-96014 		Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną”