D-05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią podstawę do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego 0/20 dla ruchu KR3 – KR6.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót:	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1. Rodzaje stosowanych materiałów

Do wykonania betonu asfaltowego na warstwę wiążącą należy stosować następujące materiały:

- asfalt drogowy 35/50,

- kruszywo łamane granulowane,

- wypełniacz wapienny,

- środek adhezyjny.

2.2.	Asfalt Drogowy

- Należy stosować asfalt drogowy 35/50 wg EN 12591:2002. Dla każdej dostawy (cysterny) wymagana jest deklaracja zgodności z EN 12591:2002. Nie zezwala się na mieszanie asfaltów z różnych rafinerii.

- 2.3. 	Materiały kamienne

Materiały do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

| Lp. | Materiał | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane z surowca skalnego | PN – B – 11112:1996 Kl I i II*, gatunek 1 i 2 |
| 2 | Kruszywo łamane granulowane z surowca sztucznego | PN – B – 11112:1996 Kl I, gatunek 1 |
| 3 | Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego | PN-S-96025:2000 Załącznik G, kl. I i II*, gat. 1 i 2 |
| 4 | Wypełniacz wapienny | PN – 61/S-96504 |

* - 	tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym Los Angeles, inne cechy jak dla kl. I.

- 2.4.	Środek adhezyjny

- Należy stosować środek adhezyjny posiadający aprobatę IBDiM.

3.	SPRZĘT

Zgodnie z ST D-04.07.01, punkt 3.

4.	TRANSPORT

Zgodnie z ST D-04.07.01, punkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

- 5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej i wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. W projekcie składu podana będzie recepta robocza.

- 5.2.	Projektowanie betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 i orientacyjne zawartości asfaltu

| Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [%] |
| --- | --- |
| 25.0 | 100 |
| 20.0 | 87 – 100 |
| 16.0 | 77 – 100 |
| 12.8 | 66 – 90 |
| 9.6 | 56 – 81 |
| 8.0 | 50 – 75 |
| 6.3 | 45 – 67 |
| 4.0 | 36 – 55 |
| 2.0 | 25 – 41 |
| 0.85 | 16 – 30 |
| 0.42 | 9 – 22 |
| 0.18 | 5 – 15 |
| 0.075 | 4 – 7 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, | 4,0 – 5,5 |

Przy określaniu wymagań dla betonu asfaltowego uwzględniono najnowsze doświadczenia wynikające z obserwacji i badań betonów asfaltowych wykonanych w ostatnich latach. Zmniejszono dopuszczalne zawartości wolnych przestrzeni oraz zwiększono minimalną zawartość asfaltu. Wprowadzono tez badanie odporności na działanie wody i mrozu.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych według metody Marshalla. Zaprojektowany beton asfaltowy powinien spełniać wymagania zawarte w tablicy 3 od punktu 1 do punktu 8. Warstwa wiążąca wykonana z betonu asfaltowego 0/20 powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy 3 od punktu 9 do 109. Na etapie projektowania cechy określone w tablicy 3, w punktach od 9 do 10 powinny być określone na próbkach pobranych z odcinka próbnego.

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20

| Lp. | Właściwość | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość wolnych przestrzeni, %, | 4 – 6 |
| 2. | Wypełnienie asfaltem wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej, %, nie więcej niż | 75,0 |
| 3. | Moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0.1 MPa, po 1h, +40C, MPa, nie mniej niż | 16,0 |
| 4. | Stabilność wg Marshalla w +60C, kN, nie mniej niż | 11,0 |
| 5. | Odkształcenie wg Marshalla, mm | 1,5 – 4,0 |
| 6. | Stosunek stabilności do odkształcenia wg Marshalla, kN/mm, nie mniej niż | 3,0 |
| 7. | Odporność na koleinowanie, w 60˚C, w czasie 45 minut: - Maksymalna koleina, mm, nie więcej niż - Maksymalna prędkość przyrostu koleiny, mm/h, nie więcej niż | 7 5 |
| 8 | Odporność na działanie wody i mrozu, %, - Wskaźnik modułu sztywności sprężystej, %, min - Wskaźnik wytrzymałości na pośrednie rozciąganie, %, min | 70 75 |
| 9. | Wskaźnik zagęszczenia, %, nie mniej niż | 98 |
| 10. | Zawartość wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie, %, | 4,5 – 6,5 |

5.3.	Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Zgodnie z ST D-04.07.01 punkt 5.3.

5.4. 	Przygotowanie podłoża (połączenie międzywarstwowe)

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego stanowi warstwa podbudowy z betonu asfaltowego. Czystą i suchą warstwę należy skropić emulsję asfaltową, kationową, szybkorozpadową, zgodnie z ST-D.04.03.01.

Należy unikać stosowania nadmiaru emulsji. Miejsca, w których stwierdzono nadmiar emulsji będą oczyszczone na koszt Wykonawcy. Układanie warstwy wiążącej można rozpocząć po stwierdzeniu, że nastąpił rozpad emulsji i odparowała woda.

Nierówności warstwy podbudowy nie powinny przekraczać 9 mm.

5.5.	 Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Zgodnie z ST D-04.07.01, punkt 5.5.

5.6.	Odcinek próbny

Zgodnie z ST D-04.07.01, punkt 5.6.

5.7.	Przygotowanie geodezyjne

Zgodnie z ST D-04.07.01 punkt 5.7.

5.8. 	Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Zgodnie z ST D-04.07.01 punkt 5.8. Grubość ułożonej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie z ST D-04.07.01, punkt 6.2.

6.2. Badania w czasie produkcji i wbudowywania betonu asfaltowego

Zgodnie z ST D-04.07.01 punkt 6.3.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz tolerancje wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podano w tablicy 4.

Szerokość warstwy, równość warstwy, spadek poprzeczny, rzędne wysokościowe, ukształtowanie osi w planie, krawędzie, obramowania warstwy, złącza (szwy) podłużne i poprzeczne należy oceniać zgodnie z ST D-04.07.01.

Grubość, zagęszczenie oraz zawartość wolnych przestrzeni warstwy

Kontrolę grubości, zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni ułożonej warstwy przeprowadza się na próbkach średnicy 100 mm wyciętych z ułożonej warstwy w dwóch losowo wybranych punktach na każdej działce dziennej i nie rzadziej niż po jednym punkcie na każde 1000 m2. W każdym punkcie odwierca się dwie próbki. Dopuszcza się tolerancję dla średniej grubości warstwy 10% jej projektowej grubości z prawdopodobieństwem 95%. Średnia grubość całej wykonanej warstwy nie powinna być mniejsza od projektowej grubości warstwy. Brakującą grubość warstwy wiążącej Wykonawca uzupełni na swój koszt wyżej leżącą warstwą ścieralną.

Zagęszczenie oraz zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z tablicą 3.

Tablica 4. Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz tolerancja wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Dopuszczalne tolerancje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | 5 cm |
| 2. | Równość poprzeczna warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | < 6 mm |
| 3. | Równość podłużna warstwy | Cała długość | < 6 mm |
| 4. | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | 0,5 % |
| 5. | Rzędne wysokościowe warstwy | 10 razy na odcinku długości 1 km | 10 mm |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | W charakterystycznych punktach | 5 cm |
| 7. | Krawędź i obramowanie warstwy | Cała długość |  |
| 8. | Złącza (szwy) podłużne i poprzeczne | Cała długość |  |
| 9. | Wygląd warstwy | Ocena ciągła |  |
| 10. | Zagęszczenie warstwy | 2 punkty na każdej działce dziennej i nie rzadziej niż po jednym punkcie na każde 1000 m2 |  |
| 11. | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie |  |  |
| 12. | Grubość warstwy |  | 10% |
| 13. | Odporność na koleinowanie | 2 próbki w 2 wybranych punktach |  |

Odporność na koleinowanie

Badanie wykonuje się na próbkach o średnicy 200 mm wyciętych z ułożonej warstwy. Należy pobrać co najmniej dwie próbki w dwóch losowo wybranych punktach ułożonej warstwy. Wyniki badania powinny być zgodne z tablicą 3.

6.4. Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki niespełniające wymagań rozdziału 6 Kontrola Jakości Robót, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez Inżyniera. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Inżynier może zaakceptować inną formę przyjęcia wadliwie wykonanego odcinka.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

8. ODBIÓR WARSTWY

Ogólne wymagania dotyczące odbioru warstwy podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy są zatwierdzane przez Inżyniera na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych szczegółowych poleceń Inżyniera.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena 1 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów i produkcję mieszanki

- opracowanie recepty i wykonanie odcinka próbnego,

- przygotowanie podłoża i wykonanie połączenia międzywarstwowego,

- transport mieszanki z wytwórni do układarki,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz geodezyjnych,

- inne niezbędne prace związane bezpośrednio z wykonaniem warstwy wiążącej..

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN- B - 11112:1997	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 					drogowych.

- PN-B – 11113:1997	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 						planografem i łatą.

- PN-S-96025:2000 	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
				Wymagania.

- Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 56 IBDiM, Warszawa 1997

- Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt 64 IBDiM, Warszawa 2002

- OST D 05.03.05.”Nawierzchnia z betonu asfaltowego“ Warszawa 2001