D – 05.03.13 	NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU 
GRYSOWEGO 0/12,8

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego(SMA) 
SMA 0/12,8.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią podstawę do zaprojektowania oraz wykonania warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego (SMA) 0/12,8.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu.

Kategoria robót:	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.6	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.3.

2. 	MATERIAŁY

2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Materiały

Do wykonania warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego należy zastosować następujące materiały:

- Polimeroasfalt,

- Kruszywo łamane,

- Środek adhezyjny,

- Wypełniacz,

- Stabilizator.

2.2.1 	Polimeroasfalt

Należy stosować polimeroasfalt rodzaju DE 80B spełniający wymagania określone w TWT-PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne „Polimeroasfalty Drogowe”, IBDiM, W-wa 1997. Szczegółowe wymagania dotyczące asfaltu modyfikowanego przedstawiono w tablicy 1.

Polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę oraz atest producenta.

Tablica 1. Wymagania dotyczące polimeroasfaltu

| Lp. | Badania | Wymagania | Metody badań według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetracja w 25 C, 100 g, 5 s, 0,1 mm | 50-110 | PN-84/C-04134 |
| 2 | Temperatura mięknienia, C | 53-63 | PN-73/C-04021 |
| 3 | Temperatura łamliwości, C, nie wyższa niż | - 13 | PN-89/C-04130 |
| 4 | Ciągliwość w temperaturze 15C, cm, nie mniejsza niż | 80 | PN-85/C-04132 |
| 5 | Temperatura zapłonu, C nie mniejsza niż | 200 | PN-82/C-04008 |
| 6 | Nawrót sprężysty w 25C, %, nie mniej niż | 50 | TWT-PAD-97 |
| 7 | Stabilność różnica temperatury mięknienia, C, nie więcej niż różnica penetracji w 25C, 0,1 mm, nie więcej niż | 2,0 5,0 | TWT-PAD-97 |
| Po odparowaniu w cienkiej warstwie wg PN/C-04138 |  |  |  |
| 8 | Względna zmiana masy, %, nie więcej niż | 1,0 | BN-70/0537-04 |
| 9 | Zmiana temperatury mięknienia spadek, C, nie więcej niż wzrost, C, nie więcej niż | 2,0 6,5 | PN-73/C-04021 |
| 10 | Zmiana penetracji spadek %, nie więcej niż wzrost, %, nie więcej niż | 40 10 | PN-84/C-04134 |
| 11 | Ciągliwość w temperaturze 15C, cm, nie mniej niż | 50 | PN-85/C-04132 |
| 12 | Nawrót sprężysty w 25 C, %, nie mniej niż | 50 | TWT-PAD-97 |

2.2.3. 	Kruszywo

Wymagania dotyczące kruszyw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczące kruszyw

| Lp. | Rodzaj materiału | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane z litego surowca skalnego (grysy) | Klasa I*, gatunek 1 wg PN-96/B-11112 |
| 2 | Piasek łamany | wg PN-96/B-11112 |

* -	dopuszcza się II klasę ścieralności dla kruszywa łamanego granulowanego frakcji 2/5, pozostałe cechy jak dla klasy I.

2.2.4. 	Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz podstawowy, spełniający wymagania określone ST 
D-04.07.01.

2.2.5. 	Stabilizator

Należy stosować stabilizator celulozowy w postaci luźnych włókien lub granulatu posiadający atest producenta oraz aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę.

2.2.6. 	Środek adhezyjny

Należy stosować środek adhezyjny posiadający aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę oraz atest producenta.

3. 	SPRZĘT

Zgodnie z ST D-04.07.01. punkt 3.

4. 	TRANSPORT

Zgodnie z ST D-04.07.01, punkt 4.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. 	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma zgromadzić wszystkie niezbędne materiały do ciągłej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego. Zgromadzone materiały muszą spełniać wymagania przedstawione w punkcie 2.

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. W projekcie składu podana będzie recepta robocza. Recepta powinna zawierać skład procentowy dozowania wstępnego zimnych kruszyw oraz skład procentowy mieszanki mineralno-asfaltowej (ewentualnie wagowy, w kg) ustawiony na WMB na jedno mieszanie, podający dozowanie: kruszyw gorących, wypełniacza podstawowego, asfaltu, środka stabilizującego i ewentualnie środka adhezyjnego. W recepcie powinny być podane temperatury pompowania, magazynowania asfaltu, produkcji oraz wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej wymagane dla zastosowanego polimeroasfaltu.

5.2. 	Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksu grysowego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- Doborze składników mieszanki mineralnej.

- Doborze optymalnej ilości asfaltu.

- Doborze ilości środków adhezyjnych i stabilizatora.

- Określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksu grysowego, orientacyjne zawartości asfaltu oraz stabilizatora podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksu grysowego oraz orientacyjne zawartości stabilizatora

| Wymiar oczek sit #, mm | Krzywa graniczna mastyksu grysowego 0/12,8 do warstwy ścieralnej |
| --- | --- |
| 16,0 | 100 |
| 12,8 | 90 – 100 |
| 9,6 | 45 – 60 |
| 8,0 | 35 – 48 |
| 6,3 | 30 – 40 |
| 4,0 | 24 – 32 |
| 2,0 | 17 – 25 |
| 0,85 | 12 – 21 |
| 0,42 | 10 – 20 |
| 0,30 | 10 – 19 |
| 0,18 | 9 – 18 |
| 0,15 | 9 – 17 |
| 0,075 | 8 – 13 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno – asfaltowej. % | 5,5 – 6,8 |
| Zawartość stabilizatora, %, mmb | Minimum 0,3 |

W przypadku braku odpowiednich kruszyw do zaprojektowania mieszanki mineralnej 0/12,8 dopuszcza się zastosowanie mieszanki mineralnej 0/11.

Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego

| Lp. | Właściwość | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla zagęszczanych 2x75 uderzeń, w temperaturze 135C, % v/v | 3 - 4 |
| 2 | Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie, % v/v | 2 - 6 |
| 3 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż | 98 |
| 4 | Odporność na koleinowanie w koleinomierzu kołowym wg BS 598, Part 110 z 1996 w temperaturze 60C, w czasie 45 minut: - głębokość koleiny, mm, nie więcej niż, - prędkość przyrostu koleiny, mm/h, nie więcej niż , | 7 5 |
| 5 | Odporność na działanie wody i mrozu, %, - Wskaźnik modułu sztywności sprężystej, %, min - Wskaźnik wytrzymałości na pośrednie rozciąganie, %, min | 70 75 |

5.3. 	Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Ze względu na dodatek stabilizatora cykl mieszania należy wydłużyć, zgodnie z zaleceniami dostawcy środka stabilizującego, w celu równomiernego wymieszania stabilizatora.

Składniki powinny być dozowane wagowo oraz zgodnie z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie dozowanie środka stabilizującego.

Tolerancje dozowania składników powinna wynosić jedną działkę elementarną wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2% w stosunku do masy składnika.

Polimeroasfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 5C.

Minimalna i maksymalna temperatura polimeroasfaltu w zbiorniku powinna być zgodna z wymaganiami producenta polimeroasfaltu.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mastyksu grysowego powinna być zgodna z wymaganiami producenta polimeroasfaltu.

5.4. 	Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwą ścieralną (warstwa wiążąca wg ST 05.03.05/A) powinno być suche, czyste i spryskane emulsja wg ST 04.03.01.

Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 6 mm.

5. 5. 	Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Warstwa nawierzchni z mastyksu grysowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +10C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z mastyksu grysowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Prowadzenie robót w okresie od 15 października do 15 kwietnia wymaga pisemnej zgody Kierownika Projektu.

5.6. 	Odcinek próbny

Co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca, w obecności Kierownika Projektu wykona odcinek próbny, o powierzchni minimum 600 m2, w celu:

- Stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy.

- Określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy.

- Określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka próbnego Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy ścieralnej.

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Kierownika Projektu.

Podczas wykonywania odcinka próbnego należy określić:

- Skład mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Wskaźnik zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni ułożonej warstwy. Badania tych cech należy przeprowadzić na próbkach średnicy 100 mm wyciętych z ułożonej warstwy w co najmniej sześciu losowo wybranych punktach. W każdym punkcie należy odwiercić dwie próbki. Zagęszczenie oraz zawartość wolnych przestrzeni powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 4.

- Badanie odporności na koleinowanie. Badanie należy przeprowadzić na próbkach o średnicy 200 mm, wyciętych z nawierzchni.

Uzyskane wyniki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. Skład granulometryczny mieszanki mineralnej oraz zawartości asfaltu w mieszance powinny być zgodne ze składem podanym w recepcie.

Tolerancja zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinna być zawarta w następujących granicach:

- Zawartość asfaltu 				`			+/- 0,3 %,

- Zawartość frakcji poniżej sita 0,075 mm 				+/- 1,5 %,

- Zawartość frakcji 0,075; 0,15; 0,18; 0,18; 0,30; 0,42; 0,85 mm	+/- 2,0 %,

- Zawartość frakcji 2,0; 5,0; 8,0; 11,2; 16,0 mm 				+/- 4,0 %.

Po wykonaniu odcinka próbnego należy sprawdzić wizualnie wygląd nawierzchni. Tekstura nawierzchni powinna być jednorodna, z równomiernie wystającymi ziarnami grysu.

5.7. 	Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z mastyksu grysowego

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Kierownika Projektu opis metody wykonania robót zawierający:

- Wykaz sprzętu i środków transportu.

- Harmonogram wykonania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Operacja układania powinna odbywać się w sposób ciągły, bez postojów układarki. Kierowanie pracą układarki (zamykanie kosza, regulacje przenośników ślimakowych) powinno być takie, aby nie dopuścić do wystąpienia segregacji mastyksu grysowego (SMA). Należy tak prowadzić prace aby przesunięcie podłużnego szwa roboczego względem szwa w dolnej warstwie wynosiło co najmniej 20 cm. Złącza robocze powinny być równo obcięte i powierzchnia powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Elementy wystające z jezdni tj. krawężniki, studzienki, dylatacje itp. posmarować asfaltem lub oklejać taśmą asfaltowo-kauczukową. Oklejanie samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową wymienionych elementów oraz złącz roboczych jest obowiązkowe na obiektach mostowych.

Temperatura wbudowywania i zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksu grysowego SMA powinna być zgodna z wymaganiami producenta polimeroasfaltu, i nie niższa od 140°C przed rozpoczęcia wałowania.

Ważne jest osiągnięcie możliwie wysokiego zagęszczenia już za deską układarki. Natychmiast po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania oraz praktycznymi zasadami jak:

- walce nie mogą stosować wibracji do zagęszczenia,

- walce powinny dochodzić jak najbliżej układarki,

- walce nie mogą powodować miażdżenia ziaren kruszywa,

- najniższa temperatura zagęszczanej mieszanki powinna odpowiadać wymaganiom producenta polimeroasfaltu.

- zagęszczanie należy rozpoczynać od niższej krawędzi,

- manewry zmiany ruchu walców powinny się odbywać na zagęszczonej warstwie,

- zabroniony jest postój  walców na zagęszczonej warstwie o temperaturze powyżej 80 C.

Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju.

Przez cały czas układania warstwy. Wykonawca zapewni łączność radiową z wytwórnią mieszanki SMA.

W celu uszorstnienia nawierzchni, gorącą warstwę w czasie jej zagęszczania należy posypać suchym grysem 2/5 mm w ilości 1-2 kg/m2.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zgromadzić wszystkie wymagane materiały oraz wykonać badania polimeroasfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. 	Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań w czasie robót podano w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie robót

| Lp. | Badanie | Częstotliwość badań i ilość badań dla 1 działki roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 próbki |
| 2 | Skład mieszanki SMA | 1 próbka przy produkcji do 300 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg |
| 3 | Pomiar temperatury składników mieszanki | 1 na godzinę |
| 4 | Pomiar temperatury mieszanki SMA | Przy każdym załadunku i w czasie wbudowywania, w sposób ciągły |

Uziarnienie mieszanki mineralnej mastyksu grysowego powinno być zgodne z projektem a ewentualne odchylenia nie powinny przekraczać tolerancji podanych w punkcie 5.6.

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 4. Zagęszczenie oraz zawartość wolnych przestrzeni bada się na próbkach o średnicy 100 mm wyciętych z nawierzchni.

6.4. 	Badania dotyczące cech geometrycznych warstwy nawierzchni z mastyksu grysowego.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych podano w tablicy 6.

Odporność na koleinowanie. Badanie wykonuje się zgodnie z BS 598, pt 110:1996 „ Badanie koleinowania”. na odwiertach średnicy 200 mm wyciętych z ułożonej warstwy. Należy pobrać co najmniej dwa odwierty w dwóch losowo wybranych punktach z jednego kilometra ułożonej warstwy. Wyniki badania powinny być zgodne z tablicą 4.

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej, ponadto łączna grubość warstw asfaltowych ma być nie mniejsza od projektowanej łącznej grubości warstw asfaltowych.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Dopuszczalne tolerancje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na odcinku długości 0,5 km | 5 cm |
| 2. | Równość warstwy |  | < 4 mm |
| 3. | Spadki poprzeczne warstwy |  | 0,5 % |
| 4. | Rzędne wysokościowe warstwy |  | 10 mm |
| 5. | Ukształtowanie osi w planie | W charakterystycznych punktach | 5 cm |
| 6. | Wygląd krawędzi i obramowania warstwy,. | Cała długość |  |
| 7. | Złącza (szwy) podłużne i poprzeczne | Cała długość |  |
| 8. | Wygląd warstwy | Ocena ciągła |  |
| 9. | Zagęszczenie warstwy | 2 punkty na każdej działce dziennej i nie rzadziej niż po jednym punkcie na każde 1000 m2 |  |
| 10. | Skład |  |  |
| 11. | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie |  |  |
| 12. | Grubość warstwy |  | 10 % |
| 13. | Odporność na koleinowanie | 2 próbki w 2 wybranych punktach z 1 km |  |

6.7. 	Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki niespełniające wymagań punktu 6” Kontrola jakości robót”, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2. 	Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 0/8 lub 0/11 o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

8. 	ODBIÓR WARSTWY

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna być zgodna z zasadami podanymi w ST. Wykonane odcinki warstwy są zatwierdzane przez Kierownika Projektu na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i ewentualnie innych szczegółowych poleceń Kierownika Projektu.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie recepty i wykonanie odcinka próbnego,

- dostawę materiałów i wytworzenie mieszanki,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- uszorstknienie warstwy ścieralnej,

- dostarczenie i odwiezienie sprzętu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz pomiarów geodezyjnych,

- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z ułożeniem warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego.

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 	Normy

1. PN - B - 11112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

2. PN - B - 11113	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. BN - 68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 				i łatą.

7. PN-S-96025:2000	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

10.2. 	Inne dokumenty

- TWT-PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne „Polimeroasfalty Drogowe”, IBDiM, W-wa 1997.

- Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 56 IBDiM, Warszawa 1997

- Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych, Zeszyt 64 IBDiM, Warszawa 2002

- OST D 05.03.13.”Nawierzchnia z mieszanki mastyksu grysowego (SMA)“ Warszawa 2001

- Zasady wykonania nawierzchni z mieszanki SMA, ZW-SMA 2001, IBDiM, Warszawa 2001