D-10.02.01	SCHODY

1. 	WSTĘP

1.1	Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku.

1.2.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową schodów terenowych.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia i odbioru robót związanych z budową schodów terenowych.

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00.

1.5.	Nazwy i kody

Grupa robót:	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków.

Kategoria robót:	45213000-3	Roboty w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów handlowych, przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem.

1.6	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1. 	Stosowane materiały

Do przebudowy schodów terenowych należy stosować następujące materiały:

- Krawężniki betonowe,

- Beton B20,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego

Krawężnik betonowy powinien spełniać wymagania zawarte w ST D-08.01.01.

Beton cementowy B20 wg PN-B-06250 „Beton zwykły”

Podbudowa z kruszywa aturalnego stabilizowanego mechanicznie wg ST D-04.04.01.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Schody należy układać ręcznie. Do zagęszczenia należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Elementy betonowe można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod schody terenowe należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane” oraz ST D-04.01.01. Wskaźnik zagęszczenia koryta powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej próby Proctora. Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.3. 	Budowa schodów terenowych

Podbudowa z kruszywa naturalnego należy ułożyć na całej szerokości schodów, pomiędzy krawężnikami. Nawierzchnię z betonu cementowego B20 należy ręcznie. Pochylenie poprzeczne i podłużne powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.1. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania elementów betonowych:

- sprawdzenie kształtu i wymiarów, zgodnie z tablicą 1,

- sprawdzenie uszkodzeń, zgodnie z tablicą 1,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.

Pomiary kształtów i uszkodzeń należy wykonać dla 10 losowo wybranych elemntów betonowych, dla każdej dostarczonej partii.

Badania piasku należy przeprowadzić zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia elementów betonowych

| lp. | Cecha | Tolerancje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość „l” | 3 mm |
| 2 | Szerokość „b” | 3 mm |
| 3 | Wysokość „h” | 5 mm |
| 6 | Wklęsłość lub wypukłość powierzchni bocznych | 2 mm |
| 7 | Szczerby i uszkodzenia: - na powierzchniach górnych, - na innych powierzchniach: - maksymalna liczna uszkodzeń - długość uszkodzeń - głębokość uszkodzeń | niedopuszczalne 2 20 mm 6 mm |

## 6.2. 	Badania w czasie robót

6.2.1. 	Sprawdzenie koryta

Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami:

- rzędne wysokościowe		 2 cm,

- równość 				 2 cm,

- spadek poprzeczny i podłużny	 0,5%.

6.2.2. 	Badania podbudowy

Badania podbudowy należy przeprowadzić zgodnie z ST D-04.04.01.

6.2.3. 	Badania nawierzchni schodów

Cechy fizyczne i mechaniczne płyty należy oceniać na podstawie oględzin i atestów materiałów.

## 6.3. 	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami schodów

Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia płyt betonowych należy je wymienić na nowe.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanych schodów terenowych o szerokości 1,5 m z kostki betonowej wibroprasowanej.

8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DMT-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena za 1 m2 wykonanych schodów terenowych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- ułożenie obrzeży i kostek betonowych z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,

- wykonanie barier ochronnych U-11a,

- inne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem schodów terenowych.

10.	NORMY ZWIĄZANE

- PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane.

- PN-B-06250	Beton zwykły

- PN-B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

- PN-B-10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 					geometrycznych.

- PN-B-11111	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 			Żwir i mieszanka.

- PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 			zgodności.

- PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- DIN 18 501	Pflastersteine aus Beton.